RIVALCOLL HYLAM (MEYCOFLEX)

elastyczny system do uszczelniania dylatacji, połączeń i pęknięć

OPIS PRODUKTU

RIVALCOLL HYLAM jest systemem do uszczelniania szczelin dylatacyjnych i konstrukcyjnych, pęknięć i spoin wynikających z łączenia ścian, stali, betonu i ceramiki. W skład systemu wchodzą następujące składniki:

- RIVALCOLL – bezrozpuszczalnikowy klej na bazie żywic epoksydowych, reaktywnych substancji uelastyczniających, starannie dobranych wypełniaczy oraz substancji modyfikujących. Służy do przyklejania taśmy hypalonowej do podłoża. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do większości podłoży mineralnych, wysoką odpornością chemiczną, odpornością na wodę i czynniki atmosferyczne oraz ścieranie. Zachowuje swoje właściwości w szerokim zakresie temperatur

- HYLAM – wysoce elastyczna taśma hypalonowa wykonana z modyfikowanych, elastycznych poliolefin. Odporna na wodę, warunki atmosferyczne, chemikalia, na przerastanie korzeniami i promieniowanie UV. Zachowuje swoje właściwości w szerokim zakresie temperatur. Dostępna w pasach o szerokości 100 lub 200 mm i grubości 1 lub 2 mm

- AD 434 – klej do łączenia pasków taśmy hypalonowej zapewniający szczelność połączeń

- AKTYWATOR - aktywator taśmy zapewniający dobrą przyczepność do kleju lub przy łączeniu dwóch taśm

System RIVALCOLL HYLAM (klej i taśma) odznacza się wysoką odpornością chemiczną, w szczególności na działanie olejów, produktów ropopochodnych, rozcieńczonych kwasów i zasad, soli oraz ścieków komunalnych. Charakteryzuje się doskonałą mrozoodpornością oraz posiada wysoką odporność na destrukcyjne działanie środków odladzających. Jest odporny na procesy starzenia.

Przy długim czasie ekspozycji system odporny jest na: ścieki komunalne, słona woda, roztwory soli, substancje na bazie bitumu, zaczyn cementowy.

Przy krótkim czasie ekspozycji system odporny jest na: rozcieńczone ługi, kwasy mineralne, oleje silnikowe, benzyna, metanol, etanol.

ZAKRES STOSOWANIA

- uszczelnienie szczelin dylatacyjne i konstrukcyjnych, szwów roboczych i pęknięć w budowlach hydrotechnicznych, tunelach i przepustach, basenach, zbiornikach wody pitnej, oczyszczalniach uzdatniania wody, piwnicach itp.

- uszczelnienie pęknięć w rurach betonowych, żeliwnych i stalowych

- uszczelnianie szczelin o dużych odkształceniach, spękań lub między elementami budynków (przy nierównomiernym osiadaniu)

- naprawa uszkodzonych lub źle wykonanych uszczelnień z kitów dylatacyjnych lub taśm uszczelniających itp.

WARUNKI STOSOWANIA

Temperatura składników, podłoża i otoczenia powinna wynosić ok. 20°C. Beton powinien mieć 28 dni (dopuszcza się 7 dniowy w przypadku zastosowania REPACO EPOXY PRIMERA II na wilgotne podłoże). Przed przystąpieniem do przyklejenia taśmy należy odpowiednio przygotować powierzchnię na szerokość równą ok. 1,5 szerokości taśmy.

Przygotowanie powierzchni betonowej polega na usunięciu słabego i zniszczonego betonu za pomocą zbijaka lub hydrodynamicznie. Ubytki zreperować zaprawą REPACO. Wytrzymałość podłoża badana metodą „pull-off” powinna wynosić co najmniej 1,0 MPa a powierzchnia betonu powinna być czysta, wolna od luźnych frakcji, oleju i powłok malarskich lub bitumicznych. W przypadku występowania mleczka cementowego, należy je usunąć przez piaskowanie. Kurz i pyły usunąć przy pomocy sprężonego powietrza.

Przygotowanie powierzchni stalowej polega na jej obróbce strumieniowo–ściernej. Gwarantuje ona, dzięki działaniu strumienia ścierniwa wyrzucanego w kierunku oczyszczanej powierzchni za pomocą sprężonego powietrza, wody lub siły odśrodkowej, najbardziej jej optymalne przygotowanie. Powierzchnię należy oczyścić do stopnia Sa 2 ½ (wg PN – ISO 8501 – 1:1996). W związku z dużym ogólnym zapyleniem powierzchni, obecnością luźnych ziaren ścierniwa i ziaren wbitych, szczególnie po czyszczeniu granulatem szlaki pomiedziowej, należy przewidzieć i uwzględnić niezbędne doczyszczanie, które można przeprowadzić poprzez np. przedmuchiwanie sprężonym powietrzem o ciśnieniu 0,4 MPa.

PRZYGOTOWANIE MASY KLEJĄCEJ

Produkt dostarczany jest w zestawie, w skład którego wchodzą dwa składniki A i B. Po upewnieniu się, że powierzchnia jest odpowiednio przygotowana, należy:

- do składnika A przelać składnik B

- całość mieszać za pomocą mieszadła przez ok. 3-5 minut, tj. do czasu kiedy masa uzyska jednorodność, jednolitą barwę i konsystencję

- czas mieszania składników może ulec wydłużeniu na skutek wzrostu lepkości składników żywicznych, co ma miejsce w niższej temperaturze

- gdy temperatura jest wysoka (powyżej 25ºC), składniki należy przechowywać w chłodnym miejscu

- gdy temperatura jest niska (poniżej 10ºC) zaleca się przechowywać składniki w ciepłym magazynie

- mieszanie należy realizować w sposób ograniczający napowietrzanie, mieszadłem wolnoobrotowym, przy 300-500 obr/min.

Stosunek zmieszania składników wynosi A:B=5:1. Naniesienie kleju należy wykonać bezpośrednio po wymieszaniu składników za pomocą średnio twardego lub twardego pędzla, ewentualnie stalowej pacy, na suche podłoże mineralne. Masę nanosi się warstwami, z dobowym odstępem, gdy poprzednia warstwa jest wstępnie związana ale lekko lepka. Należy zwrócić uwagę, aby zapewnić równomierną grubość każdej warstwy, co najmniej 1,5 mm dla ochrony betonu oraz 3 mm dla powłoki uszczelniającej. W przypadku temperatury powyżej 25ºC z powodu możliwości lekkiego upłynniania się masy, izolację wykonać w godzinach wieczornych.

## INSTALACJA TAŚMY DYLATACYJNEJ

- Przetrzeć obustronnie taśmę aktywatorem, tak aby przed aplikacją uległ odparowaniu

- Przykleić taśmę maskującą na szczelinie dylatacyjnej oraz na bokach szczeliny w odległości większej o 2 cm od szerokości taśmy dylatacyjnej

- Klej Rivalcoll nałożyć warstwą o grubości około 3-5 mm za pomocą szpachli.

- Usunąć pasemka taśmy maskującej ze szczeliny dylatacyjnej.

- Czystą taśmę HYLAM ułożyć na rozprowadzonym kleju dociskając perforowane brzegi taśmy do podłoża , tak aby klej wydostał się przez otwory perforacji oraz poza obręb taśmy.

- Nałożyć następną warstwę kleju Rivalcoll o grubości 3-5 mm, rozprowadzając nadmiar materiału na boczne taśmy maskujące.

- Usunąć zabezpieczającą folię ze środka taśmy dylatacyjnej.

- Usunąć zewnętrzne taśmy maskujące

POŁĄCZENIA TAŚM HYLAM

Można łączyć je przez zgrzewanie gorącym powietrzem lub przez zastosowanie specjalnego kleju AD434. Przed łączeniem pasków w każdym przypadku należy zastosować aktywator. Zakłady na łączeniach nie mogą być mniejsze niż 5 cm

UWAGI OGÓLNE

Przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych gdzie występuje ciśnienie należy pamiętać o podparciu taśmy od strony przeciwnej np. profilem stalowym.

Należy również chronić taśmy dylatacyjne HYLAM przed uszkodzeniem mechanicznym (posadzki, mosty) stosując grubą blachę jednostronnie kotwioną.  W wyżej wymienionych przypadkach zaleca się stosowanie taśmy o grubości 2 mm.

FORMA DOSTAWY

Folia HYLAM występuje w rolkach o długości 25 m. W podstawowej wersji grubość folii wynosi 1 mm, szerokość 100 lub 200 mm. Na specjalne zamówienie grubość folii może wynosić 2 mm.

PRZECHOWYWANIE:

W temperaturze +5 do 25° C w suchym pomieszczeniu.

OCHRONA ŚRODOWISKA  (WARUNKI BHP)

Używać ubrań ochronnych, rękawic i okularów. Po utwardzeniu należy traktować klej jako tworzywo sztuczne. Pozostałe traktować jak rozpuszczalniki organiczne.

W rejonie przejść, w przypadku różnych materiałów budowlanych lub szczelin roboczych, należy przewidzieć strefy dylatacyjne. Szczeliny dylatacyjne należy uszczelnić kitem dylatacyjnym RIVALCOLL FN6 lub folią hypalonową przyklejoną klejem RIVALCOLL HYLAM.

Czas żelowania żywicy zależy od temperatury i wilgotności powietrza. Temperatura otoczenia, podłoża oraz składników nie może być niższa niż 5°C a wilgotność poniżej 80%, przy czym temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 3oC od temperatury punktu rosy. W temperaturze poniżej 15oC czas polimeryzacji żywicy jest bardzo powolny. Nie należy prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych. Do czyszczenia mieszalnika oraz narzędzi poleca się stosowanie preparatów na bazie acetonu np. REPACO EPOXY R. Stwardniały materiał można usunąć tylko mechanicznie.

Pielęgnację świeżej warstwy prowadzić poprzez jej zabezpieczenie przed deszczem (wodą) i mrozem. W tym celu pokrywa się ją np. warstwą folii polietylenowej.

UWAGA

Świeżą masę należy chronić przed deszczem i wodą przez pierwsze 24 godziny (w temp. 18˚C). W niższych temperaturach okres wrażliwości wydłuża się.

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYCIA ŚWIEŻO SPORZĄDZONEJ FARBY

w temp. 20°C – zużyć w ciągu ok. 40 minut

Należy pamiętać, że ze wzrostem temperatury skraca się czas zużycia przygotowanej masy

ZUŻYCIE

ok. 1,5-2 kg/m²/1mm w zależności od rozwinięcia powierzchni

- dla ochrony betonu 	ok. 2-3 kg/m²

- do uszczelniania 	ok. 4–5 kg/m².

PARAMETRY JAKOŚCIOWE

DANE TECHNICZNE TAŚMY HYLAM

- Wytrzymałość przy zerwaniu (DIN53504)

- przed wulkanizacją		ca 70 N/mm²

- po wulkanizacji 		ca 50 N/ mm²

- Wytrzymałość na rozrywanie:

- przed wulkanizacją		8-9 N/mm²

- po wulkanizacji		10-11 N/ mm²

- Wydłużenie przy zerwaniu	400% minimum

- kolor: szary (standardowy)

- pokrycie zarysowań: do 0,5 mm

- ograniczenie chłonności wody: ≥80%

- wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego metodą „pull-off”, po 28 dniach: ≥0,2 MPa

- odporność na erozję morską: znacznie wyższa niż betonu

- absorpcja wody: < 0,1 %

- mrozoodporność: po 300 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie w temp. -18˚C/+18˚C nie wykazuje uszkodzeń

- wysoka odporność na działanie chlorków i siarczanów i innych chemikaliów

- dojrzałość całkowita w temp. 20°C: po ok. 14 dniach

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Produkt pakowany jest w szczelne wiaderka. Powinien być przewożony krytymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem i uszkodzeniem opakowań, w temperaturze min. 5°C. Wyrób należy składować w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w suchych, zadaszonych i ogrzewanych pomieszczeniach.

TRWAŁOŚĆ

6 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, właściwie przechowywanych

FORMA DOSTAWY

zestaw 9 kg, złożony z następujących składników:

składnik A (szara pasta) 	wiaderko 10 kg

składnik B (lepki płyn)  	wiaderko 2 kg

UWAGA: w wyniku ciągłego doskonalenia produktu proporcje mieszania składników oraz ich masy mogą ulegać zmianie, o czym producent poinformuje przy sprzedaży produktu

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Należy stosować odzież ochronną, rękawice i okulary. W przypadku, gdy żywica lub utwardzacz dostaną się na skórę lub odzież, należy je natychmiast zmyć czystą wodą. W zamkniętych pomieszczeniach należy zapewnić dobrą wentylację.

ATEST

Atest higieniczny PZH HK/W/0272/01/2007 dopuszczający do kontaktu z wodą pitną

UWAGA

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych.

Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami,

na które producent nie ma wpływu.

Firma Produkcyjna i Handlowa "PUSZ"

ul. Warsztatowa  3,  05-400 Otwock

tel /fax: (22)788-41-69, 0-882-122-161

e-mail: pusz@pusz.com.pl, www.pusz.com.pl