REPACO EPOXY IZOLACJO-NAWIERZCHNIA

epoksydowo-poliuretanowa, bezrozpuszczalnikowa, bezskurczowa zaprawa

do wykonywania izolujących nawierzchni o wysokich wymaganiach

OPIS PRODUKTU

REPACO EPOXY IZOLACJO-NAWIERZCHNIA jest bezrozpuszczalnikową, bezskurczową zaprawą na bazie żywic epoksydowych, modyfikowanych żywicami poliuretanowymi, do wykonywania wysokojakościowych izolujących nawierzchni o grubości do 20 mm. Nie zawiera dodatków bitumicznych i smołowych. Wykazuje nadzwyczajne właściwości mechaniczne przez wysoką wytrzymałość na ściskanie i zginanie. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do stali i betonu oraz wysoką odpornością chemiczną. Łączy cechy izolacji przeciwwilgociowej i antykorozyjnej oraz nawierzchni o wysokiej odporności na ścieranie.

Zaprawa składa się z dwuskładnikowego systemu żywic epoksydowych, starannie dobranych wypełniaczy, substancji modyfikujących oraz wysokogatunkowej posypki kwarcowej. Odznacza się doskonałą mrozoodpornością oraz posiada dużą odporność na destrukcyjne działania środków odladzających. Po stwardnieniu jest materiałem nieprzesiąkliwym, odpornym na agresywne działanie szeregu substancji chemicznych, w tym na ścieki komunalne. Odznacza się szybkim przyrostem wytrzymałości i jest zaprawą bezskurczową tzn. wykazuje skurcz bliski zeru, w przeciętnych warunkach pielęgnacji.

ZAKRES STOSOWANIA

Ze względu na walory mechaniczne, elastyczność i ciągliwość zaprawę stosuje się przede wszystkim jako nawierzchnię lub/i izolację, min:

- chodników mostowych

- kładek dla pieszych

- koryt tłuczniowych w kolejowych obiektach mostowych

- wielopoziomowych parkingów

- ramp

- ścieżek rowerowych

- tac przemysłowych

- posadzek i ścian

WARUNKI STOSOWANIA

Temperatura składników, podłoża i otoczenia powinna wynosić ok. 15°C. Beton pod epoksydową nawierzchnię powinien mieć 28 dni (dopuszcza się 7 dniowy w przypadku zastosowania REPACO EPOXY PRIMERA II na wilgotne podłoże). Przygotowanie elementów żelbetowych lub betonowych (podłoża) polega na usunięciu słabego i zniszczonego betonu za pomocą zbijaka lub hydrodynamicznie. Pręty zbrojeniowe należy oczyścić z rdzy przez piaskowanie a ubytki zbrojenia uzupełnić dodatkowymi prętami. Pręty zbrojeniowe zabezpieczyć preparatem BARRAFER. Ubytki betonu zreperować zaprawą REPACO. W przypadku występowania mleczka cementowego należy je usunąć przez piaskowanie. Powierzchnię oczyścić z oleju, tłuszczu, powłok malarskich, bitumu i innych substancji, które mogłyby zakłócać proces polimeryzacji żywicy. Kurz i pyły usunąć przy pomocy sprężonego powietrza.

W zależności od stopnia wilgotności podłoża należy zastosować odpowiedni dwuskładnikowy podkład:

REPACO EPOXY PRIMER I - na beton wysezonowany (wilgotność poniżej 4%), jest produktem dwuskładnikowym na bazie żywic epoksydowych, stosunek mieszania składników A:B=4:1, czas zużycia mieszaniny ok. 30 min w temperaturze 20°C

REPACO EPOXY PRIMER II - na beton co najmniej 7 dniowy, jest produktem dwuskładnikowym na bazie żywic epoksydowych, stosunek mieszania składników A:B=5:1, czas zużycia mieszaniny ok. 30 min w temperaturze 20°C

Przed przystąpieniem do mieszania składników REPACO EPOXY PRIMERA należy dokładnie zamieszać składnik A (zachodzi proces sedymentacji) a następnie przelać do niego składnik B. Przy mieszaniu należy używać mieszadła o ok. 250 obr/min. Czas miksowania 2–3 minuty. Temperatura obu składników powinna wynosić min. 15°C.

REPACO EPOXY PRIMER nanosić (wcierać) za pomocą wałka z krótkim włosiem lub pędzlem unikając tworzenia się kałuż. Świeży grunt należy posypać posypką kwarcową w ilości ok. 1 kg/m² (nie nadmiernie, ale tak, aby ziarenka leżały obok siebie). Po 24 godzinach w temperaturze 20°C, z zagruntowanej powierzchni, za pomocą ostrej szczotki usunąć niezwiązany piasek i przystąpić do ułożenia warstwy zasadniczej (izolacjo-nawierzchni).

Zalecane grubości izolacjo-nawierzchni w zależności od przeznaczenia:

- 3-10 mm - na ciągach komunikacyjnych obciążonym ruchem pieszym

- 6-12 mm – na płytach pomostowych koryt balastowych kolejowych obiektów mostowych pod bezpośrednie obciążenie tłuczniem

- 8-14 mm – na ciągach komunikacyjnych obciążonym ciężkim ruchem

- 4-5 mm na powierzchniach pionowych

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Zaprawa dostarczana jest w zestawie, w skład którego wchodzą dwa składniki płynne A i B oraz składnik C w postaci suszonego piasku kwarcowego. Po upewnieniu się, że powierzchnia jest odpowiednio przygotowana, należy:

- wlać do mieszalnika składnik A i ciągle mieszając, porcjami wsypywać składnik C

- po wsypaniu suchego proszku mieszać przez 3-4 min. i nadal mieszając dodać porcjami składnik B

- całość mieszać przez ok. 3-5 minut, tj. do czasu kiedy masa uzyska jednorodność, jednolitą barwę i konsystencję

- czas mieszania składników może ulec wydłużeniu na skutek wzrostu lepkości składników żywicznych, co ma miejsce w niższej temperaturze

- gdy temperatura jest wysoka (powyżej 30oC), składniki zaprawy należy przechowywać w chłodnym miejscu

- gdy temperatura jest niska (5-10oC) zaleca się przechowywać składniki zaprawy w ciepłym magazynie

- odczekać 2-3 min. celem odpowietrzenia masy

- całość ponownie zamieszać przez ok. ½-1 min.

Mieszanie powinno odbywać się w całej objętości, szczególnie przy ściankach i dnie naczynia, z zastosowaniem mieszadła o ok. 250 obr/min. Stosunek zmieszania A:B=5:1. Stosunek mieszania płyn (A+B):C proszek wynosi 1:1. Dokładnie wymieszany materiał wylać na powierzchnię, na wymaganą grubość. Bezpośrednio po rozprowadzeniu zaleca się rolowanie aplikacji wałkiem kolczastym w celu usunięcia pęcherzyków powietrza. Następnie całą powierzchnię posypuje się obficie, z nadmiarem  wyprażonym piaskiem kwarcowym (posypka). Po dobie zmieść niezwiązany piasek. Aby uzyskać wersję tiksotropową zaprawy do wykonania np. cokołu przy posadzce, należy do mieszaniny składników A, B i C dodać ok. 4-6% REPACO DODATEK TIKSOTROPUJĄCY i dokładnie wymieszać. Uzyskaną masę można naciągać na powierzchnie pionowe np. stalową pacą.

Innym sposobem wykonania izolacjo-nawierzchni, szczególnie o grubości do 4-5 mm, jest naniesienie za pomocą rakli lub ściągaczki z gumy (dopuszcza się także pędzel lub wałek) mieszaniny składników A i B na grubość 1–2 mm. Po rozprowadzeniu zaleca się rolowanie aplikacji wałkiem kolczastym w celu odpowietrzenia masy. Następnie, na mokrą żywicę, rozsypuje się z dużym nadmiarem posypkę z suszonego pisaku kwarcowego. Następnego dnia usuwa się niezwiązane kruszywo szczotką. Cykl powtarza się do uzyskania wymaganej grubości warstwy izolacyjnej.

Tak uzyskaną izolacjo-nawierzchnię można zamknąć farbą epoksydową lub poliuretanową. Świeżo wylaną żywicę należy zabezpieczyć przed nadmiernym ogrzaniem przez słońce. W przypadku wysokich temperatur aplikacja powinna być wykonana w porze wieczorowej. Zaleca się szczególnie w wyższych temperaturach tj. powyżej 25ºC mieszanie składników w ilościach nie większych niż jeden zestaw.

Temperatura podłoża oraz produktu nie może być niższa niż 5°C.

W temperaturze poniżej 10oC żelowanie żywicy i przyrost wytrzymałości jest powolny. Nie należy prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych. Do czyszczenia mieszalnika oraz narzędzi poleca się stosowanie preparatów na bazie acetonu np. REPACO EPOXY R. Stwardniały materiał można usunąć tylko mechanicznie.

Pielęgnację świeżo nałożonej warstwy izolacjo-nawierzchni prowadzić poprzez jej zabezpieczenie przed deszczem (wodą), promieniowaniem słonecznym i mrozem. W tym celu pokrywa się ją np. warstwą folii polietylenowej (szczególnie ważne przy suchej, gorącej, pogodzie lub nasłonecznieniu).

UWAGA

Świeżą warstwę zaprawy należy chronić przed deszczem, wodą i słońcem przez pierwsze 8 godzin (w temp. 18˚C). W niższych temperaturach okres wrażliwości wydłuża się. Nie należy wibrować.

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYCIA ŚWIEŻO SPORZĄDZONEJ ZAPRAWY

w temp. 25 °C - ok. 15 minut

w temp. 20 °C - ok. 30 minut

w temp. 15 °C - ok. 45 minut

UWAGA: mieszanie w większych ilościach prowadzi do bardzo silnego rozgrzania materiału i naczynia. W przypadku wysokiej temperatury zaleca się przed zmieszaniem składników schłodzenie ich w chłodnym pomieszczeniu. W przypadku niskiej temperatury zaleca się przed zmieszaniem składników podgrzanie ich w ciepłym pomieszczeniu.

ZUŻYCIE

A+B 		ok. 0,8–0,9 kg/m²/1mm

A+B+C 	ok. 1,6–1,8 kg/m²/1mm

C (posypanie jednorazowe) ok. 5–6 kg/m²

PARAMETRY JAKOŚCIOWE

- wytrzymałość na ściskanie: ≥50 MPa – po 7 dniach

- wytrzymałości na zginanie: ≥9 MPa - po 7 dniach

- konsystencja zaprawy (A+B+C) ok. 11,5-12,5 cm zagłębienia stożka pomiarowego - celem zwiększenia płynności zaprawy można nieznacznie obniżyć ilość składnika sypkiego

- wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego metodą „pull-off”, po 28 dniach: ≥2 MPa

- przyczepność do stali: 	ok. 15-20 MPa

- przyczepność do suchego betonu: wyższa niż betonu (przełom betonu) - przy dobrej klasie betonu ok. 4,5 MPa

- odporność na erozję morską: 	znacznie wyższa niż betonu

- absorpcja wody: 	< 0,1 %

- skurcz po okresie twardnienia 14 dni: <<1 mm/m

- mrozoodporność: po 300 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie w temp. -18˚C/+18˚C nie wykazuje uszkodzeń  i zmniejszenia wytrzymałości

- wysoka odporność na działanie chlorków i siarczanów i innych chemikaliów

- dojrzałość całkowita w temp. 20°C: po ok. 14 dniach

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Zaprawa pakowana jest w szczelne wiaderka oraz worki papierowe z wkładką foliową. Powinna być przewożona krytymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających ją przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem i uszkodzeniem opakowań, w temperaturze min. 5°C. Zaprawę należy składować w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w suchych, zadaszonych i ogrzewanych pomieszczeniach.

TRWAŁOŚĆ

6 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, właściwie przechowywanych

FORMA DOSTAWY

zestaw 9 kg, złożony z następujących składników:

składnik A (lepki płyn)	            wiaderko 7,50 kg

składnik B (lepki płyn)  	wiaderko 1,50 kg

oraz

składnik C (prażony piasek kwarcowy 0,4-0,8 mm) 	worki 30 kg

UWAGA: w wyniku ciągłego doskonalenia produktu proporcje mieszania składników oraz ich masy mogą ulegać zmianie, o czym producent poinformuje przy sprzedaży produktu

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Należy stosować odzież ochronną, rękawice i okulary. W przypadku, gdy żywica lub utwardzacz dostaną się na skórę lub odzież, należy je natychmiast zmyć czystą wodą. W zamkniętych pomieszczeniach należy zapewnić dobrą wentylację.

Temperatura zapłonu (Pensly Martens) - żywica: 109° C, utwardzacz: 110° C

ATEST

Atest higieniczny PZH HK/W/0272/01/2007 dopuszczający do kontaktu z wodą pitną

UWAGA

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych.

Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami,

na które producent nie ma wpływu.

Firma Produkcyjna i Handlowa "PUSZ"

ul. Warsztatowa  3,  05-400 Otwock

tel /fax: (22)788-41-69, 0-882-122-161

e-mail: pusz@pusz.com.pl, www.pusz.com.pl