REPACO DO WYLEWANIA

bezskurczowa zaprawa PCC do strukturalnych napraw konstrukcji

żelbetowych i betonowych, nie wymagająca warstwy sczepnej

OPIS PRODUKTU

REPACO DO WYLEWANIA jest polimerowo-cementową zaprawą do wylewania w szalunki lub na powierzchnie poziome, gotową do stosowania po zmieszaniu z wodą w odpowiedniej proporcji. Materiał ten odznacza się szybkim przyrostem wytrzymałości oraz bardzo dobrą przyczepnością do starego betonu i zbrojenia. Zaprawa jest bezskurczowa tzn. wykazuje skurcz bliski zeru, w przeciętnych warunkach pielęgnacji. Charakteryzuje się doskonałą mrozoodpornością oraz wysoką odpornością na destrukcyjne działania środków odladzających. Po stwardnieniu jest materiałem nieprzesiąkliwym i odpornym na agresywne działanie środowiska.

REPACO DO WYLEWANIA jest produkowane w następujących wersjach:

- drobnoziarniste (uziarnienie do 2 mm)

- gruboziarniste (uziarnienie do 4 mm)

Powyższe odmiany zaprawy mogą być produkowane ze zbrojeniem w postaci włókien stalowych, z dodatkiem migrującego inhibitora korozji lub z zastosowaniem kruszyw trudnościeralnych.

ZAKRES STOSOWANIA

- naprawa drogowych i kolejowych obiektów inżynieryjnych

- naprawa konstrukcji żelbetowych poddanych zmiennym naprężeniom

- naprawa konstrukcji narażonych na działanie agresywnych wód zawierających siarczany, siarczki, chlorki

- naprawa budynków przemysłowych (posadzki, słupy)

- naprawa nabrzeży i basenów portowych

- do kotwienia elementów stalowych

WARUNKI STOSOWANIA

Przygotowanie elementów żelbetowych lub betonowych do naprawy polega na usunięciu słabego i zniszczonego betonu za pomocą zbijaka lub hydrodynamicznie. Odbicie warstwy naprawianego elementu powinno być wykonane do głębokości ok. 1 cm, ponieważ jest to minimalna grubość warstwy naprawczej. Krawędzie miejsc reperowanych lub spękań należy naciąć piłą tarczową prostopadle do powierzchni na głębokość 1 cm, podobnie jak naprawia się nawierzchnie asfaltowe. Dobra przyczepność naprawianej powierzchni jest uzyskiwana przez jej właściwe uszorstnienie tj. wgłębienia powinny być nie mniejsze niż 5 mm a odległości między nimi min. 1,5 cm.

Wytrzymałość podłoża badana metodą „pull-off” powinna wynosić co najmniej 1,0 MPa a powierzchnia betonu powinna być czysta, wolna od luźnych frakcji, oleju i powłok malarskich lub bitumicznych. W przypadku występowania mleczka cementowego, należy je usunąć przez piaskowanie. Odkryte pręty zbrojeniowe należy oczyścić z rdzy przez piaskowanie a ubytki zbrojenia uzupełnić dodatkowymi prętami. Pręty zbrojeniowe należy zabezpieczyć preparatem BARRAFER.

Przygotowywaną powierzchnię należy odpylić stosując sprężone powietrze a następnie nawilżać wodą do stanu nasycenia (min. 6 godz.). Do nawilżania można użyć mokrą tkaninę do pielęgnacji betonu lub mokrą wełnę mineralną. Przed aplikacją zaprawy należy zwrócić uwagę, aby woda nie zalegała i była usunięta z zagłębień a powierzchnia do aplikacji była matowo-wilgotna. Zaprawa nie wymaga stosowania warstwy sczepnej.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Wymagana ilość wody zarobowej wynosi :

- dla odmiany drobnoziarnistej (uziarnienie do 2 mm) – 12%  (3 l wody na 1 worek 25 kg)

- dla odmiany gruboziarnistej (uziarnienie do 4 mm) – 10,5% (2,63 l na 1 worek 25 kg)

Uzyskuje się wtedy konsystencję ok. 11,5-12,5 cm zagłębienia stożka pomiarowego. Po upewnieniu się, że reperowana powierzchnia jest odpowiednio przygotowana, należy:

- wlać do mieszalnika odmierzona ilość wody i powoli wsypywać suchą zaprawę

- po wsypaniu całości suchego proszku mieszać w mieszarce przez 3-4 minuty, tj. do czasu kiedy masa uzyska jednolitą barwę i konsystencję

- gdy temperatura jest wysoka (powyżej 30oC), proszek zaprawy należy przechowywać  w chłodnym miejscu i stosować zimną wodę zarobową

- gdy temperatura jest niska (5-10oC) zaleca się przechowywać zaprawę w ciepłym magazynie, stosować podgrzaną wodę zarobową (30-50oC) oraz chronić reperowane powierzchnie przed utratą ciepła

Zaprawę bez względu na odmianę (grubość uziarnienia) należy aplikować przy minimalnej grubości warstwy wynoszącej 1 cm. Zaprawę w wersji drobnoziarnistej można wylać w jednej warstwie gdy ubytki nie przekraczają 2 cm grubości. Zaprawę w wersji gruboziarnistej można wylać w jednej warstwie, gdy ubytki nie przekraczają 4 cm. W przypadku gdy wylewana warstwa jest grubsza niż 4 cm, zaprawę należy aplikować warstwami oraz dodatkowo zastosować siatkę drucianą zakotwioną w podłożu z drutu Ø 3-4 mm, o boku oczka 6-8 cm. Zbrojenie z siatki drucianej wykonuje się tak, aby otulina siatki była nie mniejsza niż 1 cm.

Zaprawę można stosować, gdy temperatura otoczenia wynosi od +5oC do +30oC. W temperaturze poniżej 15oC przyrost wytrzymałości jest bardzo powolny. Nie należy prowadzić prac podczas silnego wiatru i opadów atmosferycznych.

Pielęgnację świeżo nałożonej warstwy naprawczej prowadzić poprzez jej zabezpieczenie przed deszczem (wodą), promieniowaniem słonecznym, wiatrem i mrozem. W tym celu pokrywa się ją warstwą folii polietylenowej lub zabezpiecza preparatem do pielęgnacji (szczególnie ważne przy suchej, gorącej, wietrznej pogodzie lub nasłonecznieniu).

UWAGA

Świeżo ułożoną warstwę naprawczą należy chronić przed deszczem, wodą, słońcem i wiatrem przez pierwsze 8 godzin (w temp. 18˚C). W niższych temperaturach okres wrażliwości na wodę wydłuża się. Nie należy wibrować. Nie należy polewać wodą przez pierwsze 8 godzin (w temp. 18˚C), później jest to wskazane

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYCIA ŚWIEŻO SPORZĄDZONEJ ZAPRAWY

około 1 godz. w temperaturze +20˚C

ZUŻYCIE

- wersja drobnoziarnista - na 1 m3 świeżej zaprawy należy użyć ok. 2 100 kg suchego proszku

- wersja gruboziarnista - na 1 m3 świeżej zaprawy należy użyć ok. 2 200 kg suchego proszku

PARAMETRY JAKOŚCIOWE

- wytrzymałość na ściskanie:

≥20 MPa - po 1 dniu

≥30 MPa - po 7 dniach

≥50 MPa – po 28 dniach

- wytrzymałości na zginanie:

≥4 MPa – po 1 dniu

≥5 MPa – po 7 dniach

≥9 MPa - po 28 dniach

- skurcz po okresie twardnienia 56 dni: <<1 mm/m

- mrozoodporność: po 300 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie w temp. -18˚C/+18˚C nie wykazuje uszkodzeń  i zmniejszenia wytrzymałości

- wysoka odporność na działanie chlorków i siarczanów

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Zaprawa pakowana jest w worki papierowe z wkładką foliową. Powinna być przewożona krytymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających ją przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem i uszkodzeniem opakowań. Zaprawę należy składować w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w suchych i zadaszonych pomieszczeniach, które nadają się do przechowywania cementu.

TRWAŁOŚĆ

14 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, właściwie przechowywanych

FORMA DOSTAWY

worek  - 25 kg, paleta  - 1000 kg (40 worków)

ATEST

Atest higieniczny PZH HK/W/0272/01/2007 dopuszczający do kontaktu z wodą pitną

UWAGA

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych.

Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami,

na które producent nie ma wpływu.

Firma Produkcyjna i Handlowa "PUSZ"

ul. Warsztatowa  3,  05-400 Otwock

tel /fax: (22)788-41-69, 0-882-122-161

e-mail: pusz@pusz.com.pl, www.pusz.com.pl